Приложение № 1

к  Договору №                            от ____________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | Зачетные размеры | Пильный размер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина ( мм) | Кол-во м³ | Цена за ед.,без учета НДС | Сумма без НДС | Срок поставки |
| 1 | П/м не обрезной t25. ГОСТ 8486-86 1,2,3 сорт. Влажность естественная. Порода сосна. Не допускается: Загнившие, гнилые и табачные сучки. Заболотные грибковые окрасы и плесень, гниль, червоточины. Смоленные карманы. Механические повреждения и пороки обработки (волнистость пропила, вырыв.) трещины, сколы. Инородные предметы (проволока, гвозди, металлические осколки). Не допускается не параллельность и не перпендикулярность пропилов. | 27 (+1) | 140 | 6000 | 220 |  |  | Согласно п 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 2 | П/м не обрезной t30-85. ГОСТ 8486-86 1,2,3 сорт. Согласно заявки. Влажность естественная. Порода сосна. Не допускается: Загнившие, гнилые и табачные сучки. Заболотные грибковые окрасы и плесень, гниль, червоточины. Смоленные карманы. Механические повреждения и пороки обработки (волнистость пропила, вырыв.) трещины ,сколы. Инородные предметы ( проволока, гвозди, металлические осколки.) Не допускается не параллельность и не перпендикулярность пропилов. | (+1) | 180 | 6000 | 100 |  |  | Согласно п 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
| 3 | П/м обрезной ГОСТ. 8486-86 2,3 сорт. Размеры разные согласно заявке . Влажность естественная. Порода сосна. Не допускается: Загнившие, гнилые и табачные сучки. Заболотные грибковые окрасы и плесень, гниль, червоточины. Смоленные карманы Механические повреждения и пороки обработки (волнистость пропила, вырыв.) трещины, сколы. Инородные предметы (проволока, гвозди, металлические осколки.) Не допускается не параллельность и не перпендикулярность пропилов. | (+1) | (+1) | 6000 | 150 |  |  | Согласно п 4.1, 4.2, 4.3. Договора |
|  | Общая стоимость товара (без НДС), руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Требования  к Пиломатериалу: Ширина рабочей поверхности (пропила) у не обрезного должна быть не меньше ширины  заявленной в  таблице по вершине. Длина: 6000 мм. (+100).   В случае не соблюдения  указанных параметров, вся партия бракуется и подлежит замене согласно договору. Оплата товара производится по зачетным размерам.

Срок гарантии на пиломатериал: в течении 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания товарной накладной.

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО “Марийский машиностроительный завод” |
| ____________________________ / | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |