Приложение № 1

к конкурсной документации

на право заключения Договора

на поставку топлива печного

бытового

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о технических, функциональных и качественных характеристиках  продукции:

| Топливо печное бытовое темное (светлое) ТУ 38.101656-05 |
| --- |
| Показатели | Значения | Метод испытания |
| Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре,°С, не ниже | 160 | ГОСТ 8674-58 |
| 90 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 |  |
| Кинематическая вязкость при 20 "С, мм2/с, не более | 8.0 | ГОСТ 33-82 |
| Температура застывания, °С, не выше: в период с 1 сентября по 1 апреля | -15 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| с 1 апреля по 1 сентября | -5 |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле. °С, не ниже | 45 | ГОСТ 6356-75 |
| Массовая доля серы, %, не более: в малосернистом топливе | 0.5 | ГОСТ 1437-75 |
| в сернистом топливе | 1.1 |  |
| Испытание на медной пластинке | Выдерживает | ГОСТ 6321-92 |
| Кислотность, мгКОН/100 см3 топлива, не более | 5 | ГОСТ 11362-76 |
| Зольность, %. не более | 0.02 | ГОСТ 147-95 |
| Коксуемость 10%-ного остатка. %, не более | 0.35 | ГОСТ 8852-74 |
| Содержание воды | Следы | ГОСТ 2477-65 |
| Цвет | От светло- коричневого до черного | ГОСТ 28582-90 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно | ГОСТ 3900-85 |
| Содержание сероводорода. Содержание водорастворимых кислот и щелочей. Содержание механических примесей . | отсутствие. | ГОСТ 17323-71 ГОСТ 6307-75 ГОСТ 6370-83 |

Примечание:

В цену договора должна входить цена продукции, НДС, доставка до склада Покупателя.

Поставка товара осуществляется до склада Покупателя по адресу: РМЭ, Советский район, п. Луговой, котельная пл. «В» ОАО «ММЗ», срок поставки – на время отопительного сезона 2012-13 г.г.

С топливом должны поставляться следующие документы: сертификат, паспорт качества, бухгалтерские документы (счет-фактура, накладная).

Объем поставки – 800 тонн, ориентировочный, на время отопительного сезона 2012-13 г.г.